КОНСПЕКТ

Пигменты и связующие для малярных составов

Тема:  «Характеристики основных пигментов».

| № п/п | ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИГМЕНТОВ |
| --- | --- |
| 1 | БЕЛЫЕ ПИГМЕНТЫ (разбелители) Известь, применяемая в цветных растворах, служит не только разбелителем, но и повышает пластичность раствора, замедляет схватывание быстросхватывающихся цементов и гипса. В цветных известково – песчаных растворах известь является основным вяжущим. В этих растворах применяют известь 1 сорта. Природный мел (для мозаичных смесей не применяют); Мраморная и известняковая мука; Пигментный диоксид титана (для высококачественных штукатурок). |
| 2. | ЧЁРНЫЕ ПИГМЕНТЫ Диоксид марганца - природная марганцевая руда. Графит- природный минерал. Жжёная кость (чернь)- продукт обжига обезжиренных костей. Сажа- мелкие угольные частицы. |
| 3 | ЖЁЛТЫЕ ПИГМЕНТЫ Охра сухая- гидрат окиси железа и глины (глина >) Сиена натуральная- гидрат окиси железа и глины (глина <) Ганза жёлтая. |
| 4 | КРАСНЫЕ ПИГМЕНТЫ Наиболее дешёвые Природная сухая мумия- глина, окрашенная оксидом железа. Железный сурик - оксид железа с примесью глин. минералов и кварца. Красный крон |
| 5 | СИНИЕ ПИГМЕНТЫ Ультрамарин синий сухой - сплавление смеси каомина+соды+серы. Кобальт синий |
| 6 | КОРИЧЕВЫЕ ПИГМЕНТЫ Умбра коричневая - земляная краска, состоит из глины. |
| 7 | ЗЕЛЁНЫЕ ПИГМЕНТЫ Окись хрома |

Иногда для получения нужного оттенка цвета приходится смешивать два и более пигментов. В этом случае пигменты тщательно перемешивают и пропускают через краскотерку.     Рекомендации:

| СМЕСИ ПИГМЕНТОВ |
| --- |
| Светло – палевый цвет | 2 части золотистой охры | 1 часть мумии |
| Палевый цвет | 3 части светлой охры | 1 часть мумии |
| Терраконтовый цвет | 2 части сурика железного | 1 часть охры золотистой |
| Коричневый цвет | 10 частей жжённой кости | 4 части сурика железного | 1 часть окиси хрома |
| Светло – серый цвет | 4 части жжённой кости | 1 часть охры |