13.02.24

Группа МОСДР -24

Предмет Основы строительного материаловедения

Преподаватель: Чичкина Анна Ивановна

Тема урока: Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним.

Задание:

- Изучить конспект.

- Законспектировать в рабочую тетрадь, выполнить карточку задание. (конспект приготовить на следующий урок)

Тема: «Гипсовые и ангидридные  вяжущие вещества. Глина. Жидкое стекло».

ГИПСОВЫЕ  ВЯЖУЩИЕ  ВЕЩЕСТВА- воздушные вяжущие, состоящие в основном из полуводного гипса или ангидрида.

Гипс - минеральное воздушное вяжущее. Сырьём для производства является гипсовый камень. Производство: гипсовый камень измельчают до порошкообразного состояния и нагревают, в результате получают вяжущий гипс. Твердение гипса: порошок вяжущего затворённый водой образует пластичное тесто, которое быстро схватывается и твердеет, присоединяя воду, с выделением теплоты Свойства гипса схватывается гипс нормально начало схватывания 6 минут, конец не позднее 30 минут. Для замедления схватывания применяют добавки, повышающие пластичность смеси,- известково- клеевая эмульсия, хвойный настой, водный раствор столярного клея. Для ускорения схватывания водогипсовой смеси применяют добавки поваренной соли. Гипсовые вяжущие неводостойки. Гипсовые вяжущие применяют при производстве гипсокартона и гипсоволокнистых листов, гипсобетонных перегородочных панелей и блоков, декоративных и звукопоглощающих изделий, для приготовления штукатурных растворов для внутренних частей здания, работающих при относительной влажности воздуха, а также в качестве добавки к другим вяжущим (расширяющийся цемент, гипсоцементно- пуццалановое вяжущее).

ГЛИНА

ГЛИНА - минеральное воздушные вяжущие., состоит глина из Собственно глинистых частиц- каолинит; Песчаных частиц; Оксидов цветных металлов. Объёмная масса 1500-1700 кг/м³ Свойства глины после замачивания глины и тщательного перемешивания образуются пластичные нейтральные растворы, которые затвердевают за счёт испарения воды. В зависимости от количества примесей и процента содержания каолинита глины бывают жирные, средние, тощие.

ЖИДКОЕ СТЕКЛО

ЖИДКОЕ СТЕЛО - минеральное воздушные вяжущие. Сырьё для производства: Кварцевый песок, сода или поташ. Производство: сырьё в определённых дозах смешивают и обрабатывают при температуре 1300-1400 градусов в стеклоплавильных печах, а затем резко охлаждают, получая так называемую силикат- глыбу - растворимое стекло. Силикат- глыба в автоклаве под действием пара растворяется и превращается в вязкий раствор называемый жидким стеклом. Свойства стекла: Твердеет только на воздухе; Образует необратимые плёнки; Способствует повышению огнестойкости строительных конструкций. Применяется для изготовления кислотоупорных растворов и огнезащитных облицовок.

| Критерии оценок Верные ответы Оценка 8 ответов «5» 7-6 ответов «4» 5-4 ответов «3» Менее 4 ответов «2» | КАРТОЧКА - ЗАДАНИЕ Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним. Тема: «Гидравлические и известесодержащие вяжущие материалы». Представляет собой порошок плотностью 2500…2900 кг/м³. Тонкость помола её должна быть такой, чтобы при просеивании через сито №008 остаток извести не превышал 15 % по массе. Какой материал? Следует употреблять сразу же после приготовления. Хранить его больше суток нельзя, та как оно быстро затвердевает. Какой материал? Транспортируют навалом на специализированных вагонах, контейнерах или бумажных мешках. Какой материал? Транспортируют в цементовозах, контейнерах, в бумажных, пропитанных битумом, или четырёхслойных мешках. На строительство доставляют в виде измельчённого и просеянного порошка. Какой материал? Применяют для растворов, используемых для возведения подземных частей здания, которое находится во влажных условиях, и подводных частей сооружений, когда нет резкой смены температуры. Применение этих растворов в надземных частях зданий и сооружений требуют систематического увлажнения в первые сроки твердения. Какой материал? Применяют в штукатурных и кладочных растворах, в бетонных и строительных растворах низких марок и шлакобетоне. Растворы с гидравлической известью твердеют равномернее и получаются более плотные, поэтому они более морозоустойчивы и меньше разрушаются под действием воды. Их используют в производстве силикатных изделий автоклавного твердения. Какой материал? -при смачивании водой полностью или частично гасится и рассыпается в порошок; -при заливании достаточным количеством воды образует тесто, которое, начав твердеть на воздухе, продолжает твердеть в воде без доступа воздуха. Свойства каких материалов? -Начало схватывания наступает не ранее 25 минут, а конец не позднее 24 часов от начала затворения. -При твердении на воздухе раствор уменьшается в объёме, как говорят, обладает большой усадкой, что может привести к образованию трещин в затвердевшем растворе. -Растворы этих вяжущих для успешного твердения требуют положительной (выше +10 градусов) температуры, при температуре +10 градусов и твердение их прекращается. Свойства каких материалов? |
| --- | --- |