- Дистанционное занятие

- 25.09.2024 г.

- Группа 2-СЭЗ-23

- Тема: Свойства материалов по отношению к воздействию воды. Теплотехнические свойства

- Задание: ознакомьтесь с новым материалом, составьте конспект лекции.

- Свойства материалов по отношению к воздействию воды

Водопоглощение – это способность материала впитывать и удерживать в порах воду. Определяют водопоглощение путем насыщения водой образца, предварительно высушенного до постоянной массы. Количество поглощенной образцом воды, отнесенное к его массе в сухом состоянии, называют водопоглощением по массе, а отнесенное к объему - водопоглощением по объему.

Водопоглощение вычисляют по формулам

где m1 и m2 – масса материала соответственно в сухом и насыщенном водой состояниях, кг.

Водостойкость – способность материала сохранять прочность при водонасыщении.

Водостойкость характеризуют значением коэффициента размягчения

где Rнас и Rсух – предел прочности при сжатии соответственно в насыщенном и сухом состояниях.

По водостойкости материалы подразделяют на 3 группы:

1-я группа Кразм < 0,65

2-я - " - Кразм 0,65-0,79

3-я - " - Кразм > 0,8.

Гигроскопичность – способность материалов поглощать водяные пары из окружающего воздуха. Степень водопоглощения зависит от температуры и влажности воздуха, вида, количества и размера пор, а также от природы материала.

Водонепроницаемость – способность материала не пропускать воду при заданных проектных условиях. Водонепроницаемость измеряется в предельных величинах давления, при которых вода не проходит через образец (МПа или атм). Это свойство существенно важно для материалов, из которых изготовляют конструкции гидротехнических сооружений, резервуаров, подвергающихся гидростатическим воздействиям.

Морозостойкость – способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное и попеременное замораживание и оттаивание без выраженных признаков разрушения и потери прочности. Морозостойкими считают такие образцы материала, которые после установленных для них циклов замораживания - оттаивания теряют в массе не более 5%. После заданного цикла замораживания-оттаивания определяют прочность материала при сжатии и вычисляют коэффициент морозостойкости.

где Rмрз – прочность образцов при сжатии после заданного количества циклов замораживания-оттаивания;

Rнас – прочность контрольных образцов при сжатии до замораживания в водонасыщенном состоянии.

Материал считается морозостойким, если Кмрз  0.75. От морозостойкости существенно зависит долговечность строящихся объектов. Чем выше морозостойкость материала конструкций, тем выше ее долговечность.

- Теплотехнические свойства

Строительные материалы, используемые для ограждающих конструкций, должны быть не только прочными и долговечными, но и обладать надлежащими теплотехническими свойствами.

Теплопроводность – способность материала передавать теплоту через свою толщу при наличии разности температур по обе стороны материала. Теплопроводность материала зависит от вида материала, пористости, характера пор, его влажности и плотности. Значение теплопроводности характеризуется коэффициентом теплопроводности .

где Q – количество проходящей теплоты, Дж;

а – толщина слоя материала, м;

А – площадь, через которую проходит тепловой поток, м2;

t1 – t2 – разность температур по обеим сторонам материала, °С;

z – время прохождения теплового потока, ч.

Показатели теплопроводности материалов приведены в таблице 3.

Теплоемкость – способность материала поглощать при нагревании определенное количество теплоты. Она характеризуется коэффициентом теплоемкости С.

где Q – количество теплоты, затраченной на нагревание материала от t1 до t2, Дж;

m – масса материала, кг;

t1 и t2 – разность температур после и до нагревания, °С.

Теплоемкость материала необходимо учитывать при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций, при расчете степени подогрева материалов при зимнем бетонировании, при проектировании печей. Удельная теплоемкость изменяется от 0,1 до 1 (минеральная вата – вода).

Таблица 3

Теплопроводность строительных материалов

| Материал | Средняя плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/м·°С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Арболит | 400-800 | 0,092-0,22 |
| Минеральная вата | 200-400 | 0,058-0,93 |
| Торфяные плиты | 300 | 0,093 |
| Древесноволокнистые плиты | 300 | 0,047 |
| Пробковые плиты | 150 | 0,047 |
| Поропласты | 20 | 0,035 |
| Асбозурит | 400-800 | 0,093-0,23 |
| Газостекло | 250-300 | 0,058-0,082 |
| Совелит | 350-500 | 0,093-0,117 |
| Кирпич | 1600-1900 | 0,82 |
| Бетон | 1800-2400 | 1,28-1,55 |
| Гранит | 2500-2700 | 2,918 |
| Сталь | 7850 | 58,35 |
| Воздух | 1,29 | 0,023 |
| Пенопласт | 20 | 0,035 |
| Продолжение табл. 3. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Сосна | 400-500 | 0,25-0,29 |
| Дуб | 700-900 | 0,25-0,41 |
| Пенобетон | 300-900 | 0,11-0,41 |
| Легкий бетон | 1200-1700 | 0,53-0,81 |
| Стекло | 2500 | 0,71-1,26 |
| Лед | 900 | 2,3 |
| Вода | 1000 | 0,58 |

Примечание. Показатели свойств воздуха льда и воды приведены для сравнения.

Огнеупорность – способность материалов выдерживать в течение длительного времени температуру 1580 °С и более без размягчения и деформации. По степени огнеупорности строительные материалы подразделяются на:

легкоплавкие (обыкновенный керамический кирпич), выдерживающие температуру ниже 1360 °С;

тугоплавкие (гжельский кирпич), выдерживающие температуру 1360-1580 °С;

огнеупорные (шамот) выдерживающие действие температур 1580 °С и выше:

Возгораемость – способность материала под действием огня и высокой температуры воспламеняться, тлеть и гореть. Строительные материалы по возгораемости делят на 3 группы:

несгораемые;

трудно сгораемые;

сгораемые.

Несгораемые материалы под действием огня не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются.

Трудносгораемые под действием огня тлеют, обугливаются и продолжают гореть только при наличии источника огня.

Сгораемые под действием огня воспламеняются и горят при удалении источника огня.

Огнестойкость – способность материала выдерживать без разрушений одновременное действие высоких температур и воды. Пределом огнестойкости называют время в часах от начала огневого испытания до появления одного из следующих признаков: сквозных трещин, обрушения, повышения температуры на необогреваемой поверхности более чем на 220 °С.

Предел огнестойкости кирпичной стены толщиной в один кирпич равен 5,5 ч; незащищенных стальных колонн – 0,25 ч; балок, ферм, плит, панелей стен из железобетона – 0,5 ч.